Приложение 2

Утверждаю:

Главный инженер МУПЭС

_________________ В.В Иванов

« 15 » апреля 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

асфальтобетонной смеси и дорожной битумной эмульсии для Муниципального унитарного предприятия электрических сетей.

1.Место доставки материалов:

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д. 27 осуществляется Заказчиком самовывозом, тел. 8 (39144) – 3-46-89.

2.Материалы к поставке:

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

2.1. Асфальтобетонная смесь для покрытия:

- Количество щебня в смеси не менее 30%.

- Пористость минеральной части, не более 28%.

- Остаточная пористость не менее 1,0%.

- Водонасыщение не менее 0,5%.

- Предел прочности при сжатии при температуре:

50ºС, не менее 0,9.

20ºС, не менее 2,0.

0ºС, не более 13.

- Водостойкость, не менее 0,5%.

- Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее 0,4%.

2.2 Розлив вяжущих материалов:

- Требования к розливу битумной эмульсии:

- Содержание вяжущего с эмульгатором по массе в диапазоне от 40-65%.

- Остаток на сите №14 по массе, не более 0,25%.

- Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №14) по массе:

через 7 суток – не более 0,3%;

через 30 суток – не более 0,5%.

Условная вязкость при 20ºС, в диапазоне от 10 до 65.

- Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии:

Глубина проникновения иглы 0,1 мм, не менее при температуре:

при 25ºС, в диапазоне от 60-90;

при 0ºС, в диапазоне от 20-28;

- Температура размягчения по КиШ, ºС, в диапазоне от 43-47 ºС.

- Растяжимость, см, не менее:

при 25ºС, в диапазоне от 55-65 см;

при 0ºС, в диапазоне от 3,5-4,0 см.

3. Требования к качеству и безопасности товара

3.1 Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.2 Качество товара должно соответствовать стандартам завода-изготовителя и требованиям действующих на момент поставки ГОСТов. (асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-2009, эмульсия битумная дорожная ГОСТ 52128-2003).

3.3 Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.

3.4 При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации.

4. Требования к поставщику, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара.

4.1. Место отгрузки должно располагаться в радиусе не более – 40-50 км от адреса доставки ул. Гримау, д. 27 (склад), г. Дивногорск, Красноярского края

4.2.Поставщик должен являться производителем или официальным, сертифицированным дилером поставляемого товара.

4.3. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

4.4. Наличие у поставщика продукции весового контроля.

4.5. Наличие квалифицированного персонала (операторов асфальтобетонной установки) обладающего необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией и опытом работы.

4.6. Наличие квалифицированного персонала, оборудования и технических средств, для осуществления контроля за качеством производимой продукции.

4.7. Поставщик должен обладать необходимыми (в т.ч финансовыми) средствами, производственными мощностями, оборудованием.

4.8. Каждая партия поставляемого товара должна иметь паспорт

5. Требования к отгрузке и доставке товара

5.1. Заказчик организовывает самовывоз товара, Поставщик обязан обеспечить все необходимые условия для такой процедуры.

5.2. Поставщик предоставляет заказчику следующую информацию на русском языке:

-  об изготовителе товара и месте его нахождения,

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар,

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае обязательной сертификации,

- о потребительских свойствах товара,

- о сроках службы и годности товара.

5.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

5.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

6.1. При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного товара может быть несоответствие поставленного количества товара указанному Заказчиком в договоре, отсутствие сертификатов и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов.

6.5. В случае обнаружения Заказчиком некачественного товара, Поставщик обязан заменить некачественный товар, на товар надлежащего качества, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня уведомления Поставщика Заказчиком.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

7.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода.

7.2. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение всего срока службы, определенного для данного вида товара, при условии соблюдения правил хранения и использования.

7.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и предоставляет гарантии в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными изготовителем, но не менее срока службы товара.

| Поставщик: _______________/ «___»____________2016 г. м.п. | Покупатель: Директор _______________ / В.А Горбунов «___»____________2016 г. м.п. |
| --- | --- |